UHE Belo Monte

Reavaliação dos Estudos de Viabilidade

Sítio pimental

empréstimos de solos, jazidas de areia e solos de fundação

programação de ensaios tecnológicos laboratoriais

BEL-V-10-105-0001-PR-R 00

|  | UHE Belo Monte Reavaliação dos Estudos de Viabilidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sítio pimental empréstimos de solos, jazidas de areia e solos de fundação programação de ensaios tecnológicos laboratoriais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE DOCUMENTO: Programa |  |  |  | NÚMERO DO DOCUMENTO: BEL-V-10-105-0001-PR-R 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REV. | DESCRIÇÃO |  | DATA | ELAB. | VISTO | APROV. | DATA |  | APROV. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELETRONORTE |  |  |  |
|  |  | REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PROJ. AFC | VISTO |  |  | VISTO |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ELAB. | APROV. |  |  | APROV. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CONF. | DATA 19/03/01 |  |  | DATA |  |  |  |

UHE BELO MONTE REAVALIAÇÃO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE Sítio pimental empréstimos de solos, jazidas de areia e solos de fundação programação de ensaios tecnológicos laboratoriais BEL-V-10-105-0001-PR-R 00

|  | março - 2001 |
| --- | --- |

SUMÁRIO

1	iNTRODUÇÃO	1

2	Identificação das Amostras	2

3	Programação de Ensaios	3

3.1	Ensaios sobre amostras de areia	3

3.2	Ensaios para Amostra Indeformada	3

3.3	Ensaios de solo-cimento	4

3.3.1	Ensaios com os solos de Migmatito	4

3.3.2	Ensaios com os solos da Formação Maecuru	5

# iNTRODUÇÃO

O presente programa estabelece as diretrizes básicas para a realização de ensaios laboratoriais sobre amostras deformadas e indeformadas coletadas no local de implantação da UHE Belo Monte. Estas amostras correspondem à pesquisas de características de solos de fundação, de empréstimos de solos para a execução de solo-cimento, e de areia para uso como agregado de concreto e filtro de obras de terra, e complementam os estudos desenvolvidos na fase anterior de Viabilidade

# Identificação das Amostras

As amostras foram coletadas na região do sítio Pimental, onde serão implantadas as obras do Vertedouro Principal e Canais de Adução, e estarão sendo remetidas diretamente para o Laboratório de Tucuruí, recebendo a seguinte identificação:

Amostras de areia, para uso como agregado de concreto e filtros:

- Amostra “Ilha de Areia” (SP-553 a 555);

- Amostra “Ilha Pimental” (SP-562 a 568);

- Amostra “Ilha Marciana” (SP-551 e 552);

- Amostra “Ilha da Serra”.

Amostra Indeformada de Solo Aluvionar

Amostra “PI-501”

Obs. : O bloco indeformado estará acompanhado de amostra deformada respectiva, em quantidade aproximada de 50kg.

Amostras de Solo de Alteração de Migmatito do Canal de Adução

- Amostra “Seção 10 – E-120- silto-argilosa” – “Amostra no. 1”

- Amostra “Seção 10 – E-120- arenosa” – “Amostra no. 2”

Amostras de Solo Arenoso (Formação Maecuru) – Área da estrada de acesso do Travessão no. 27.

# Programação de Ensaios

## Ensaios sobre amostras de areia

Sobre as quatro amostras de areia enviadas deverão ser realizados os seguintes ensaios:

- Ensaio de Granulometria (empregar peneiras ½”, 3/8”, 4, 8, 10, 16, 30, 40, 50, 100 e 200 de forma a atender às necessidades de solos e concreto);

- Teor de matéria orgânica;

- Torrões de Argila;

- Reatividade Potencial (Método químico - NBR 9774/87 e Método ASTM C-1260/94-Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Aggregates – Mortar-Bar Method);

- Absorção;

- Pulverulento;

- Massa Específica.

Para as amostras das jazidas da “Ilha Pimental” e “Ilha Marciana” efetuar ensaios de determinação de permeabilidade empregando-se permeâmetro de carga constante, para amostras moldadas com compacidade relativa CR=60%.

## Ensaios para Amostra Indeformada

- Ensaio Triaxial Adensado Rápido, Saturado, não-drenado, com medição de póro-pressão (Ensaio Rsat ou CUsat), nas seguintes tensões confinantes (kPa): 50, 100, 200 e 400. A inundação deve ser efetuada preferencialmente por contra-pressão.

- Ensaio de Adensamento Oedométrico, com, no mínimo, os seguintes estágios de carregamento (kPa): 25, 50, 100, 200, 400 e 800, com medição de permeabilidade nos estágios de 50, 200 e 800 kPa. O descarregamento poderá ser efetuado nas tensões de 400, 100 e 25 kPa. O ensaio deve ser inundado no primeiro estágio de carregamento (25 kPa)

Sobre a amostra deformada respectiva, efetuar ensaios de caracterização completa e compactação com energia do Proctor Normal.

## Ensaios de solo-cimento

Os ensaios para pesquisa de solo-cimento serão realizados sobre as amostras coletadas de solos de migmatito e dos solos arenosos da Formação Maecuru.

A moldagem e cura dos corpos de prova de solo-cimento deverá atender à NBR 12024.

Está prevista a realização dos seguintes tipos de ensaios:

- Solo-cimento – Ensaio de compactação – NBR 12023

- Solo-cimento – Ensaio de compressão simples de corpos de prova cilíndricos – NBR 12025

- Solo-cimento – Ensaio de durabilidade por molhagem e secagem – NBR 13554

Quando não especificado de outra forma, serão seguidos os procedimentos constantes da NBR 12253 – Solo-cimento – Dosagem para emprego como camada de pavimento. Para o caso específico dos ensaios sobre os solos arenosos da Formação Maecuru (ver item 3.3.2) serão também atendidas as prescrições da ET-35 – “Dosagem das Misturas de Solo-Cimento – Normas de Dosagem” da ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland.

### Ensaios com os solos de Migmatito

As informações disponíveis para os solos de migmatito, obtidas dos ensaios de caracterização da fase de Estudos de Viabilidade, permitem classificá-los preliminarmente como solos tipo A7, pouco apropriados para uso como solo-cimento para fins rodoviários, pois devem exigir altos teores de cimento para sua estabilização. Considerando que o solo-cimento investigado será destinado à proteção de taludes molhados de canal de adução, onde os esforços mecânicos e hidrodinâmicos serão moderados, pretende-se investigar misturas de solo e cimento até limites onde seja economicamente viável a sua execução. Para tanto, serão ensaiadas misturas com percentuais de 3, 5, 7 e 9% de cimento em relação à massa de solo seco. Ressalta-se que a alteração proposta pretende estabelecer um parâmetro para a avaliação da sensibilidade desses solos à adição de cimento, e dela não será exigida a fixação de um teor de cimento estabilizante.

Sugere-se adotar a seguinte metodologia para a execução dos ensaios (uma seqüência para cada uma das amostras enviadas):

1 - Executar caracterização completa, inclusive compactação (Proctor Normal)

2 – Executar ensaio de compactação para as misturas com 3 e 7% de cimento. As umidades ótimas obtidas com 0,  3% e 7% de cimento servirão de referência para a determinação das umidades de moldagem dos corpos de prova com teores de cimento intermediários para os ensaios subseqüentes.

3 – Efetuar moldagem de corpos de prova de misturas de solo e cimento (teores de 3 a 9% com incremento de 2%) de acordo com a NBR 12024. Deverão ser moldados 6 (seis) corpos de prova para cada teor, sendo 3 deles destinados aos ensaios de resistência à compressão simples (NBR 12025), e os outros três para os ensaios de durabilidade por molhagem e secagem (NBR 13554).

4 – Execução dos ensaios de durabilidade por molhagem e secagem (NBR 13554):

Um dos corpos de prova moldados se prestará para a determinação das variações volumétricas e de umidade no decorrer dos diversos ciclos de molhagem e secagem. Os outros dois corpos de prova serão submetidos aos processos de molhagem, secagem e escovamento, permitindo a determinação das perdas de massa.

5 - Execução dos ensaios de compressão simples de corpos de prova cilíndricos (NBR 12025):

Os três corpos de prova deverão ser rompidos após o período de cura de 7dias e demais procedimentos constantes da norma técnica.

### Ensaios com os solos da Formação Maecuru

Os solos da Formação Maecuru aparentam características bem mais favoráveis para uso em solo-cimento, comparativamente aos solos de Migmatito do Complexo Xingu. Para estes solos serão efetuados os ensaios prescritos nas normas ABNT e no Estudo Técnico da ABCP, conforme relacionados a seguir:

1 - Executar caracterização completa inclusive compactação (Proctor Normal)

2 – Em função da Classificação Rodoviária do solo ensaiado, obter da Tabela 1 da Norma Geral de Dosagem de Solo-Cimento (ABCP) o teor de cimento a ser adotado no ensaio de compactação.

Reprodução da Tabela 1- Teor de cimento para o ensaio de compactação.

| Classificação do solo segundo a AASHTO (M 145) | Teor de cimento em massa (%) |
| --- | --- |
| A1-a | 5 |
| A1-b | 6 |
| A2 | 7 |
| A3 | 9 |
| A4 | 10 |
| A5 | 10 |
| A6 | 12 |
| A7 | 13 |

O ensaio de compactação do solo-cimento será efetuado de acordo com a NBR 12023.

3 – Escolha dos teores de cimento para o ensaio de durabilidade por secagem e molhagem

Em princípio serão ensaiados três (3) teores de cimento. O teor médio corresponderá ao previsto nas tabelas 2 e 3 da ET-35, dependendo das características dos solos ensaiados e de acordo com as massas específicas aparentes secas máximas observadas no ensaio de compactação. Os outros dois teores serão obtidos pela adição e subtração de dois pontos percentuais ao teor de cimento médio citado.

Observação: Considerando que o solo-cimento investigado será destinado à proteção de taludes molhados de canal de adução, onde os esforços mecânicos e hidrodinâmicos serão moderados, pretende-se também investigar misturas mais pobres que a resultante da subtração de 2% ao teor médio de cimento. Caso o teor médio seja superior a 5%, providenciar o ensaio adicional de amostras com o teor de 3%.

4 – Moldagem dos corpos de prova para os ensaios de durabilidade e de resistência à compressão simples.

Os corpos de prova serão moldados e curados de acordo com a NBR 12024. Recomenda-se que a umidade ótima de compactação seja obtida previamente para cada teor de cimento a ensaiar.

Deverão ser moldados 6 (seis) corpos de prova para cada teor, sendo 3 deles destinados aos ensaios de resistência à compressão simples (NBR 12025), e os outros três para os ensaios de durabilidade por molhagem e secagem (NBR 13554).

5 – Execução dos ensaios de durabilidade por molhagem e secagem (NBR 13554):

Um dos corpos de prova moldados se prestará para a determinação das variações volumétricas e de umidade no decorrer dos diversos ciclos de molhagem e secagem. Os outros dois corpos de prova serão submetidos aos processos de molhagem, secagem e escovamento, permitindo a determinação das perdas de massa.

6 - Execução dos ensaios de compressão simples de corpos de prova cilíndricos (NBR 12025):

Os três corpos de prova deverão ser rompidos após o período de cura de 7dias e demais procedimentos constantes da norma técnica.