| Local de Origem: | UHE Belo Monte | Investig. Nº: | PI - 501 | Registro Nº: | 04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição da Amostra: | Solo aluvionar de fundação - Argila siltosa, altamente plástica, cinza amarelada, com canalículos. |

| ( C.P.: 7,14 cm | ALTURA C.P.: 1,988 cm | ÁREA C.P.: 40,04 cm² | CÓDIGO ANEL: 064 |
| --- | --- | --- | --- |

PRESSÃO (kgf/cm³)

(            10-4	 10-3                                                10-2

###### x            10-4	 10-6                                               10-5

###### ( - CV   = COEFICIENTE DE ADENSAMENTO ( cm³/s )

x - k20ºC  = COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE ( cm/s )

| Local de Origem: | UHE Belo Monte | Investig. Nº: | PI - 501 | Registro Nº: | 04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição da Amostra: | Solo aluvionar de fundação - Argila siltosa, altamente plástica, cinza amarelada, com canalículos. |

| ( C.P.: 7,14 cm | ALTURA C.P.: 1,988 cm | ÁREA C.P.: 40,04 cm² | CÓDIGO ANEL: 064 |
| --- | --- | --- | --- |

# Estágio na Pressão de 1,0 kgf/cm²

( Tempo (minutos)

Anexo 4 - Ensaios de adensamento e de permeabilidade do solo aluvionar de fundação - Folha 21/22

| Local de Origem: | UHE Belo Monte | Investig. Nº: | PI - 501 | Registro Nº: | 04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição da Amostra: | Solo aluvionar de fundação - Argila siltosa, altamente plástica, cinza amarelada, com canalículos. |

| ( C.P.: 7,14 cm | ALTURA C.P.: 1,988 cm | ÁREA C.P.: 40,04 cm² | CÓDIGO ANEL: 064 |
| --- | --- | --- | --- |

# Estágio na Pressão de 4,0 kgf/cm²

( Tempo (minutos)

Anexo 4 - Ensaios de adensamento e de permeabilidade do solo aluvionar de fundação - Folha 22/22

# Text boxes

PRESSÃO:           4,6        kgf/cm²	ÍNDICE DE COMPRESSÃO:    0,321  .

PRÉ-ADENSAMENTO

ÍNDICE DE VAZIOS:      0,892      .	ÍNDICE DE EXPANSÃO:      0,051     .