COMPLEXO HIDRELÉTRICO DO RIO MADEIRA

ESTUDOS DE VIABILIDADE

DO AHE JIRAU

PROCESSO Nº 48500.000104/03-53

PJ-0519-V1-00-RL-0001-00

APÊNDICE B

ESTUDOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS

(TOMO II)

| ESTUDOS DE VIABILIDADE DO AHE JIRAU |
| --- |
| PROCESSO Nº 48500.000104/03-53 PJ-0519-V1-00-RL-0001-00 APÊNDICE B ESTUDOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS (TOMO II) NOVEMBRO/2004 |
| 0 |  |  |  |  | JEM |
| REV. | DATA | DESCRIÇÃO | ELAB. | VISTO | APROV. |

# ÍNDICE

Item	Assunto	       Página

TOMO I

INTRODUÇÃO	001

B.1.	INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS DE CAMPO	005

B.1.1. 	Investigações na Área do Aproveitamento	005

B.1.1.1.	Sondagens a Trado e Poços	005

B.1.1.2. 	Sondagens Rotativas	008

B.1.1.3. 	Sondagens Mistas	010

B.1.1.4. 	Sísmica de Reflexão e Sonar no Leito do Rio	010

B.1.2. 	Investigações nas Jazidas de Terra	023

B.1.2.1.	Jazida JT-01	023

B.1.2.2.	Jazida JT-02	025

B.1.2.3.	Jazida JT-03	027

B.1.3. 	Pesquisa das Jazidas de Areia	027

B.1.3.1.	Praia do Embaúba	027

B.1.3.2.	Praia do Avião	034

B.1.3.3.	Jazida a Jusante da Cachoeira do Jirau	046

B.1.4. 	Pesquisa das Jazidas de cascalho	051

B.1.5. 	Mapeamentos e Descrição da Geologia Local	053

B.1.5.1. 	Mapeamento Geológico-Geotécnico no local do AHE Jirau	053

B.1.5.2. 	Aspectos Geomecânicos e Estruturais	054

B.1.5.2.1.	Descrição	054

B.1.5.2.2.	Apêndice Fotográfico do Local do AHE Jirau	061

B.1.5.2.3.	Apêndice Fotográfico das Áreas de Empréstimo	066

B.1.5.3.	Referências Bibliográficas	077

B.2.  	ENSAIOS DE LABORATÓRIO	078

B.2.1.	Ensaios de Mecânica dos Solos - Materiais Terrosos na Área do

aproveitamento e jazidas Terrosas	078

B.2.1.1.	Metodologia Utilizada	078

B.2.1.2.	Ensaios Realizados e Resultados Obtidos  -  Área do Local Barrável	079

B.2.1.2.1.	Amostras Coletadas e Ensaios Realizados	079

B.2.1.2.2. 	Resultados Obtidos	080

B.2.1.3.  	Ensaios Realizados e Resultados Obtidos  -  Jazida Terrosa JT-01	084

B.2.1.3.1  	Amostras Coletadas e Ensaios Realizados	084

B.2.1.3.2. 	Resultados Obtidos	085

B.2.1.4.	Ensaios Realizados e Resultados Obtidos  -  Jazida JT-02	089

B.2.1.4.1. 	Amostras Coletadas e Ensaios Realizados	089

B.2.1.4.2. 	Resultados Obtidos	090

B.2.1.5. 	Ensaios Realizados e Resultados Obtidos  -  Jazida JT-03	094

B.2.1.5.1.	Amostras Coletadas e Ensaios Realizados	094

B.2.1.5.2.	Resultados Obtidos	094

B.2.2. 	Ensaios de Mecânica dos Solos - Jazidas de Areia	097

B.2.2.1.	Metodologia Utilizada	097

B.2.2.2.	Amostras Ensaiadas	098

B.2.2.3.   	Resultados dos Ensaios de Granulometria	100

B.2.2.4.   	Resultados dos Ensaios de Determinação do Módulo de Finura	104

B.2.3.	Ensaios de Mecânica das Rochas	106

B.2.3.1.	Ensaios de Análise Petrográfica Microscópica 	106

B.2.3.1.1.	Metodologia Utilizada	106

B.2.3.1.2.	Ensaios Realizados  e  Resultados Obtidos	106

B.2.3.2.	Ensaios de Densidade Natural e de Compressão Uniaxial	116

B.2.3.2.1.	Metodologia Utilizada	117

B.2.3.2.2.	Ensaios Realizados e Resultados Obtidos	119

B.2.4. 	Estudos de Dosagens de Concreto	127

B.2.4.1.	Introdução	127

B.2.4.2.	Amostras	129

B.2.4.2.1.	Materiais Cimentícios	129

B.2.4.2.2.	Aditivos	130

B.2.4.3.   	Ensaios Realizados e Metodologia de Execução	131

B.2.4.3.1.	Ensaios de Caracterização da Rocha	132

B.2.4.3.2.	Agregados	134

B.2.4.3.3.	Estudo de Dosagens do Concreto Convencional	135

B.2.4.3.4.	Concreto Compactado com Rolo	138

B.2.4.3.5.	Caracterização do Concreto	141

B.2.4.4.	Apresentação dos Resultados	156

B.2.4.4.1.	Concreto Convencional Dmáx 25 mm	156

B.2.4.4.2.	Concreto Compactado com Rolo	163

B.2.4.5.	Considerações	168

B.2.4.5.1.	Agregados	168

B.2.4.5.2.	Cimento	169

B.2.4.6.	Referências Bibliográficas	169

Anexo B.2.4.A. Caracterização do material cimentício	170

B.2.4.A.1.   Cimento	170

B.2.4.A.2.   Sílica Ativa	171

Anexo B.2.4.B. Caracterização da rocha do tipo litológico riolito	171

B.2.4.B.1.   Análise Petrográfica	171

B.2.4.B.2.   Resistência à Compressão Uniaxial da Rocha	172

B.2.4.B.3.   Densidade Natural e Velocidade de Propagação de Ondas	173

Anexo B.2.4.C. Caracterização dos Agregados	174

B.2.4.C.1.   Caracterização de Agregados	174

B.2.4.C.2.   Reatividade Potencial	177

B.3.   	Descrição Detalhada da Geologia Regional	179

B.3.1.	Evolução Geológica	179

B.3.2. 	Geomorfologia	182

B.3.2.1. 	Introdução	182

B.3.2.2. 	Domínios geomorfológicos	183

B.3.2.3. 	Unidades Geomorfológicas	183

B.3.2.4. 	Considerações  Geotécnicas	185

B.3.3. 	Estratigrafia	187

B.3.4. 	Geologia Estrutural	199

#### B.3.5.  	Referências Bibliográficas  	200

TOMO II

ANEXOS

- Perfis Individuais das Sondagens a Trado e Poços na Área do Aproveitamento

- Perfis Individuais das Sondagens Rotativas na Área do Aproveitamento

- Perfis Individuais das Sondagens Mistas, na Área do Aproveitamento

- Perfis Individuais das Sondagens a Trado e Poços na Jazida Terrosa JT-01

- Perfis Individuais das Sondagens a Trado e Poços na Jazida Terrosa JT-02

- Perfis Individuais das Sondagens a Trado e Poços na Jazida Terrosa JT-03

- Desenhos

AHE Jirau - Levantamento Geofísico - Planta de Sonar - Geowork - 2003;

AHE Jirau - Levantamento Geofísico - Planta de Navegação - Geowork - 2003;

AHE Jirau - Levantamento Geofísico - Planta de Padrões de Reflexões Sísmicas - Geowork - 2003;

AHE Jirau - Levantamento Geofísico - Planta de Batimetria - Geowork - 2003;

RG-1628-014-098 - AHE Jirau - Convenções Geológico - Geotécnicas - FURNAS - 2001;

RG-1810-097-098 - AHE Jirau - Mapeamento Geológico - Geotécnico - Folhas 1 e 2 - FURNAS - 2004;

RG-1810-099-098 - AHE Jirau - Mapeamento Geológico - FURNAS - 2004.

ANEXOS

- Perfis Individuais das Sondagens a Trado e Poços na Área do Aproveitamento

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE-JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.500 | 310.500 | 20/02/2002 | 20/02/2002 |
| COTA | 83,340 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,0 | 0,30 | Argila pouco arenosa (areia fina), plástica, marrom escura. | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – provável topo rochoso/bloco |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-01 |
| 20/02/2002 |  | Seco | 0,30 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE-JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.400 | 310.500 | 20/02/2002 | 20/02/2002 |
| COTA | 92,030 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,30 | Argila arenosa (areia fina), plasticidade média, marrom escura | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – provável topo rochoso/bloco |
| OBSERVAÇÃO: |
| Rocha aflorante nas imediações do furo |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-02 |
| 20/02/2002 |  | Seco | 0,30 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE - JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.300 | 310.500 | 07/03/2002 | 07/03/2002 |
| COTA | 98,700 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,25 | Argila arenosa (areia fina e média), pouco plástica, marrom escura | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – provável topo rochoso/bloco |
| OBSERVAÇÃO: |
| Rocha aflorante e blocos de rocha sobrepostos |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-03 |
| 07/03/2002 |  | Seco | 0,25 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE-JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.000 | 310.400 | 20/03/2002 | 20/03/2002 |
| COTA | 89,170 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,60 | Argila arenosa (areia fina), com grânulos lateríticos esparsos, plástica marrom-amarelada | Colúvio |
| 0,60 | 1,50 | Argila arenosa (areia fina), com grânulos lateríticos esparsos, plasticidade média avermelhada | Colúvio |
| 1,50 | 4,70 | Argila arenosa (areia média e grossa), plástica, avermelhada com manchas cinza | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável ao Trado, provável topo rochoso ou blocos de rocha |
| OBSERVAÇÃO: |
| Amostra 3 - selecionada para ensaio |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-07 |
| 20/03/2002 |  | 4,00 | 4,70 |  |  |  |  |  |
| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| OBRA | AHE - JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.200 | 310.400 | 07/03/2002 | 07/03/2002 |
| COTA | 94,865 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,50 | Argila arenosa (Sf), marrom | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrabilidade devida a presença de rocha com blocos |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-09 |
| 07/03/2002 |  | Seco | 0,50 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE - JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.300 | 310.400 | 13/03/2002 | 13/03/2002 |
| COTA | 90,420 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,75 | Argila arenosa (Sf), plástica, marrom | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrabilidade devida a presença de blocos de rocha |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-10 |
| 13/03/2002 |  | Seco | 0,75 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE - JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.500 | 310.300 | 21/03/2002 | 21/03/2002 |
| COTA | 83,670 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,60 | Argila plástica, arenosa (areia fina), marrom | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrabilidade devido o topo rochoso ou blocos de rocha |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-12 |
| 21/03/2002 |  | Seco | 0,60 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE - JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.300 | 310.300 | 13/03/2002 | 13/03/2002 |
| COTA | 91,855 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,40 | Argila arenosa (Areia fina a média), medianamente plástica, marrom | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrabilidade devida a presença de blocos de rocha |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-13 |
| 13/03/2002 |  | Seco | 0,40 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE - JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.000 | 310.300 | 08/03/2002 | 08/03/2002 |
| COTA | 87,320 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,80 | Argila arenosa (Sf), plástica, marrom | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável devido a blocos rochosos |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-16 |
| 11/03/2002 |  | Seco | 0,80 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE - JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.000 | 310.200 | 22/02/2002 | 22/02/2002 |
| COTA | 83,930 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 4,00 | Argila arenosa (Sf), plástica, cinza-avermelhada, com grânulos espaços de laterita | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Presença de cascalho grosseiro no fundo |
| OBSERVAÇÃO: |
| Atingiu o N.A. aos 0,50 |
| Amostra 1 – para ensaio |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-17 |
| 22/02/2002 |  | 0,50 | 4,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE - JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.100 | 310.200 | 07/03/2002 | 07/03/2002 |
| COTA | 85,700 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,40 | Cascalho grosseiro; Areia grossa/média, com grânulos lateríticos, pouco argilosa, marrom | Sedimento Aluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável devido a provável topo rochoso |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-18 |
| 07/03/2002 |  | Seco | 0,40 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE - JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.400 | 310.200 | 21/02/2002 | 21/02/2002 |
| COTA | 83,230 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,50 | Argila plástica arenosa (areia fina a média), marrom | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – topo rochoso ou blocos rochosos |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-20 |
| 21/02/2002 |  | Seco | 0,50 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE - JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.100 | 310.100 | 21/02/2002 | 21/02/2002 |
| COTA | 85,061 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,50 | Areia fina argilosa, medianamente plástica, marrom-avermelhada | Sedimento Coluvionar |
| 0,50 | 3,00 | Argila medianamente plástica, variegada, arenosa (Sf) | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – provável topo rochoso |
| OBSERVAÇÃO: Amostra 2 – para ensaio |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-25 |
| 21/02/2002 |  | 2,80 | 3,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE - JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.000 | 310.100 | 21/02/2002 | 21/02/2002 |
| COTA | 85,570 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 2,00 | Argila arenosa (Sf), medianamente plástica, cinza-avermelhada | Sedimento Coluvionar |
| 2,00 | 6,00 | Argila plástica, cinza amarelada | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Atingiu N.A a 1,00 m |
| OBSERVAÇÃO: Não recuperou amostras |
| Amostras para ensaio: 1 e 2 |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-26 |
| 22/02/2002 |  | 1,00 | 6,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE - JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.900 | 310.400 | 12/03/2002 | 12/03/2002 |
| COTA | 83,500 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 2,60 | Argila arenosa (Sf), medianamente plástica, amarela, com grânulos lateríticos | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – laterita |
| OBSERVAÇÃO: Amostra 1 – para ensaio |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-27 |
| 13/03/2002 |  | Seco | 2,60 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE - JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.800 | 310.500 | 13/03/2002 | 13/03/2002 |
| COTA | 87,800 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 2,00 | Argila arenosa (Sf), amarelada, com grânulos lateríticos espaços | Sedimento Coluvionar |
| 2,00 | 3,00 | Argila arenosa (Sf), plástica, amarelada, com manchas esbranquiçadas | Sedimento Coluvionar |
| 3,00 | 4,00 | Argila plástica, variegada, com grânulos lateríticos espaços | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – devido a laterita |
| OBSERVAÇÃO: Atingiu o N.A aos 2,10 m |
| Amostras 1, 2 e 3 – para ensaio |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-29 |
| 13/03/2002 |  | 2,10 | 4,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE - JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.800 | 310.300 | 11/03/2002 | 11/03/2002 |
| COTA | 87,500 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 2,00 | Argila arenosa (Sfm), plástica, marrom-amarelada, com cascalho e grânulos lateríticos espaços | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – devido a laterita |
| OBSERVAÇÃO: Amostra 1 – para ensaio |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-30 |
| 11/03/2002 |  | Seco | 2,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE - JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.700 | 310.200 | 19/03/2002 | 19/03/2002 |
| COTA | 82,400 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,50 | Argila plástica, cinza-avermelhada | Sedimento Coluvionar |
| 1,50 | 2,60 | Argila arenosa (Sf), medianamente plástica, cinza avermelhada | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – devido ao topo rochoso ou blocos rochosos |
| OBSERVAÇÃO: Amostras 1 e 2 – para ensaio |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-31 |
| 19/03/2002 |  | Seco | 2,60 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.700 | 310.400 | 11/03/2002 | 12/03/2002 |
| COTA | 85,000 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,80 | Argila pouco arenosa (Sf), plástica, com grânulos de laterita espaços, marrom-amarelada | Sedimento Coluvionar |
| 0,80 | 3,50 | Argila arenosa (Sf), plástica, cinza avermelhada | Sedimento Coluvionar |
| 3,50 | 4,10 | Argila pouco arenosa (Sf), plástica, amarelada, com manchas cinzas | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – devido a blocos de rocha |
| OBSERVAÇÃO: Amostras 2 e 3 – para ensaio |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-32 |
| 11/03/2002 |  | 1,00 | 4,10 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.600 | 310.500 | 12/03/2002 | 12/03/2002 |
| COTA | 89,700 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,50 | Argila arenosa (Sm), com grânulos de laterita espaços, amarela-amarronzada | Sedimento Coluvionar |
| 0,50 | 1,80 | Argila arenosa (Sf), medianamente plástica, avermelhada, com grânulos de laterita espaços, | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – devido ao topo rochoso ou blocos rochosos |
| OBSERVAÇÃO: Amostra 2 – para ensaio |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-33 |
| 12/03/2002 |  | Seco | 1,80 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.600 | 310.300 | 19/03/2002 | 19/03/2002 |
| COTA | 83,800 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,30 | Argila arenosa (Sf), plástica, marrom-amarelada | Sedimento Coluvionar |
| 0,30 | 1,00 | Argila arenosa (Sf), medianamente plástica, avermelhada | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – devido aos blocos de rocha |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-34 |
| 19/03/2002 |  | Seco | 1,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.500 | 310.000 | 13/03/2002 | 14/03/2002 |
| COTA | 81,800 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,50 | Argila plástica, variegada | Sedimento Aluvionar |
| 1,50 | 3,00 | Argila plástica, cinza-amarelada | Sedimento Aluvionar |
| 3,00 | 3,40 | Argila plástica cinza clara | Sedimento Aluvionar |
| 3,40 | 4,80 | Argila plástica, cinza clara, amarelada. | Sedimento Aluvionar |
| 4,80 | 5,70 | Argila plástica, amarelada | Sedimento Aluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – provável bloco de rocha |
| OBSERVAÇÃO: Atingiu o N.A com 0,50 m |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-36 |
| 14/03/2002 |  | 0,50 | 5,70 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.500 | 310.200 | 14/03/2002 | 15/03/2002 |
| COTA | 83,900 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 2,00 | Argila plástica, cinza-avermelhada | Sedimento Coluvionar |
| 2,00 | 3,40 | Argila plástica, pouco arenosa (Sf), variegada | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – devido a provável topo rochoso |
| OBSERVAÇÃO: Atingiu o N.A com 1,00 m |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-37 |
| 15/03/2002 |  | 1,00 | 3,40 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.500 | 310.400 | 20/03/2002 | 20/03/2002 |
| COTA | 85,500 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,30 | Argila arenosa (Sf), plástica, marrom–amarelada | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – devido aos blocos de rocha |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-38 |
| 20/03/2002 |  | Seco | 0,30 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.400 | 310.500 | 12/03/2002 | 12/03/2002 |
| COTA | 87,500 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Argila arenosa (areia fina), plástica, amarelada | Sedimento Coluvionar |
| 1,00 | 2,60 | Argila arenosa (areia fina), cinza-esbranquiçada, avermelhada, com manchas | Sedimento Coluvionar |
| 2,60 | 4,00 | Argila siltosa, plástica, amarelada, com manchas esbranquiçadas | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Não recuperou a amostra |
| OBSERVAÇÃO: Atingiu o N.A com 1,00 m |
| Amostras 1, 2 e 3 para ensaios |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-39 |
| 12/03/2002 |  | 1,00 | 4,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.400 | 310.300 | 20/03/2002 | 20/03/2002 |
| COTA | 96,000 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,40 | Argila arenosa (areia fina), plástica, marrom | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – devido aos blocos de rocha |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-40 |
| 20/03/2002 |  | Seco | 0,40 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.300 | 310.000 | 25/03/2002 | 25/03/2002 |
| COTA | 85,500 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Argila arenosa (areia fina), pouco plástica, marrom | Colúvio |
| 1,00 | 2,00 | Argila arenosa (areia fina), de plasticidade média, cor variegada, com raros grânulos de laterita | Colúvio |
| 2,00 | 3,60 | Argila plástica vermelha com manchas cinzas. | Colúvio |
| 3,60 | 4,20 | Argila plástica, amarelada com manchas cinzas | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – devido a provável topo rochoso |
| OBSERVAÇÃO: - para ensaio |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-42 |
| 25/03/2002 |  | 2,00 | 4,20 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.100 | 310.200 | 15/03/2002 | 15/03/2002 |
| COTA | 87,500 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,10 | Argila siltosa pouco arenosa (areia fina) cinza amarelada | Sedimento Coluvionar |
| 1,10 | 1,40 | Argila plástica, pouco arenosa (Sf), cinza avermelhada | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – topo rochoso ou blocos de rocha |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-47 |
| 15/03/2002 |  | 0,50 | 1,40 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.000 | 310.100 | 22/03/2002 | 22/03/2002 |
| COTA | 88,400 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Argila arenosa (areia fina), plasticidade média, avermelhada | Sedimento Aluvionar |
| 1,00 | 1,80 | Areia fina muito pouco argilosa, pouco plástica, avermelhada | Sedimento Aluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – blocos de rocha |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-51 |
| 22/03/2002 |  | Seco | 1,80 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.500 | 310.600 | 21/03/2002 | 21/03/2002 |
| COTA | 89,000 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,50 | Argila arenosa (areia fina a média), plasticidade média, amarelada, com grânulos espaços de laterita | Sedimento Coluvionar |
| 0,50 | 1,60 | Argila arenosa (areia fina), plasticidade média, avermelhada, com raros grânulos de laterita espaças | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – provável topo rochoso |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-53 |
| 21/03/2002 |  | Seco | 1,60 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.900 | 310.000 | 06/04/2002 | 06/04/2002 |
| COTA | 84,390 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | CLÁUDIO |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Areia fina silto argilosa, média plasticidade, marrom | Sedimento Coluvionar |
| 1,00 | 6,00 | Argila arenosa (areia fina), plástica, avermelhada com manchas cinzas | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: |
| OBSERVAÇÃO: Atingiu NA aos 2,00 m |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-68 |
| 06/04/2002 |  | 2,00 | 6,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.800 | 310.700 | 05/04/2002 | 05/04/2002 |
| COTA | 96,520 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | CLÁUDIO |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,30 | Areia fina amarelada | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável - cascalho grosseiro arredondado |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-70 |
| 05/04/2002 |  | Seco | 1,30 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.650 | 311.000 | 12/07/2002 | 12/07/2002 |
| COTA | 76,00 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 2,00 | Areia fina marrom. | Sedimento Aluvionar |
| 2,00 | 5,00 | Areia fina pouco argilosa, cinza escura | Sedimento Aluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Atingiu NA aos 3,50 m |
| OBSERVAÇÃO: Não recuperou |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-166 |
| 12/07/2002 |  | 3,50 | 5,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.700 | 310.800 | 10/07/2002 | 10/07/2002 |
| COTA | 76,00 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,60 | Areia fina, pouco siltosa, baixa plasticidade, presença de raízes finas. | Colúvio |
| 0,60 | 3,00 | Areia fina pouco silto-argilosa, marrom com manchas cinza | Colúvio |
| 3,00 | 4,00 | Argila pouco arenosa (areia fina), plástica, amarelada com manchas cinza | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Atingiu NA aos 3,00 m |
| OBSERVAÇÃO: Não recuperou |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-167 |
| 10/07/2002 |  | 3,00 | 4,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.700 | 310.600 | 10/07/2002 | 10/07/2002 |
| COTA | 76,50 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,00 | Blocos de Ø 0,50 A 2,00 m |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Blocos |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-168 |
| 10/07/2002 |  | Seco | 0,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.700 | 310.400 | 10/07/2002 | 10/07/2002 |
| COTA | 66,50 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,00 | Blocos de Ø 0,10 A 0,30 m |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Blocos |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-169 |
| 10/07/2002 |  | Seco | 0,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.600 | 310.900 | 11/07/2002 | 11/07/2002 |
| COTA | 79,20 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 4,50 | Areia fina amarelada | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Atingiu NA aos 3,00 m |
| OBSERVAÇÃO: Não recuperou |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-170 |
| 11/07/2002 |  | 3,00 | 4,50 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.600 | 310.700 | 10/07/2002 | 10/07/2002 |
| COTA | 77,80 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 2,90 | Areia fina amarelada | Colúvio |
| 2,90 | 6,00 | Argila arenosa (areia fina), plástica, marrom | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Conforme programação |
| OBSERVAÇÃO: Amostra para ensaio de 2,90 a 6,00 m (AM-2) |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-171 |
| 11/07/2002 |  | Seco | 6,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.600 | 310.500 | 10/07/2002 | 10/07/2002 |
| COTA | 78,50 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,00 | Cascalho grosseiro arredondado |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Cascalho grosseiro |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-172 |
| 10/07/2002 |  | Seco | 0,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.600 | 310.300 | 10/07/2002 | 10/07/2002 |
| COTA | 69,50 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,00 | Blocos de Ø 0,30 a 0,40 m |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: blocos |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-173 |
| 10/07/2002 |  | Seco | 0,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.500 | 311.000 | 15/07/2002 | 15/07/2002 |
| COTA | 80,00 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 2,00 | Areia fina avermelhada | Colúvio |
| 2,00 | 4,00 | Areia fina a média, marrom amarelada, sem coesão | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Atingiu NA com 3,50 |
| OBSERVAÇÃO: Não recuperou |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-174 |
| 15/07/2002 |  | 3,50 | 4,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.500 | 310.800 | 11/07/2002 | 11/07/2002 |
| COTA | 80,10 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 5,00 | Areia fina amarelada | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Atingiu NA com 4,50 |
| OBSERVAÇÃO: Não recuperou |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-175 |
| 11/07/2002 |  | 4,50 | 5,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.500 | 310.600 | 11/07/2002 | 11/07/2002 |
| COTA | 76,50 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,80 | Areia fina amarelada | Colúvio |
| 0,80 | 1,50 | Argila plástica, marrom, com manchas cinza | Sedimento Aluvionar |
| 1,50 | 2,50 | Argila plástica com fragmentos milimétricos de quartzo esparsos, cinza | Sedimento Aluvionar. |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Blocos |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-176 |
| 11/07/2002 |  | 1,30 | 2,50 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.400 | 310.900 | 15/07/2002 | 15/07/2002 |
| COTA | 81,20 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 3,00 | Areia fina amarela-avermelhada | Colúvio |
| 3,00 | 5,00 | Areia fina marrom | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Atingiu NA aos 4,50 m |
| OBSERVAÇÃO: Não recuperou – areia sem coesão |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-177 |
| 15/07/2002 |  | 4,50 | 5,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.400 | 310.750 | 12/07/2002 | 12/07/2002 |
| COTA | 78,5 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,40 | Areia fina pouco siltosa, amarelada | Colúvio |
| 0,40 | 2,50 | Argila plástica arenosa (areia fina) variegada (cinza, vermelha e amarela) | Sedimento Aluvionar |
| 2,50 | 3,80 | Argila arenosa (areia fina) plástica , marrom com manchas cinza. | Sedimento Aluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Atingiu NA a 1,00 m |
| OBSERVAÇÃO: Não recuperou |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-178 |
| 12/07/2002 |  | 1,00 | 3,80 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.300 | 311.000 | 15/07/2002 | 15/07/2002 |
| COTA | 81,5 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 3,00 | Areia fina avermelhada | Colúvio |
| 3,00 | 6,00 | Areia fina pouco argilosa, média a baixa plasticidade, amarelada, com manchas cinza | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Atingiu NA a 4,80 m |
| OBSERVAÇÃO: Não recuperou |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-179 |
| 15/07/2002 |  | 4,80 | 6,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.300 | 310.800 | 12/07/2002 | 12/07/2002 |
| COTA | 80,00 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,50 | Areia fina siltosa, baixa plasticidade, amarelada | Colúvio |
| 1,50 | 2,80 | Argila arenosa (areia fina), plástica, variegada (cinza, vermelha e amarelada) | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Topo rochoso |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-180 |
| 12/07/2002 |  | Seco | 2,80 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.300 | 310.600 | 12/07/2002 | 12/07/2002 |
| COTA | 100,00 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,00 | Blocos de Ø 0,10 a 0,60 m. rocha aflorada |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Blocos/rocha aflorada |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-181 |
| 12/07/2002 |  | Seco | 0,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.200 | 310.900 | 15/07/2002 | 15/07/2002 |
| COTA | 81,00 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,00 | Blocos de Ø 0,20 a 0,60 m. rocha aflorada |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Blocos/rocha aflorada |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-182 |
| 15/07/2002 |  | Seco | 0,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.200 | 310.700 | 12/07/2002 | 12/07/2002 |
| COTA | 102,00 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,00 | Blocos de Ø 0,10 a 0,40 m. rocha aflorada |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Blocos/rocha aflorada |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-183 |
| 12/07/2002 |  | Seco | 0,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.100 | 311.000 | 10/07/2002 | 10/07/2002 |
| COTA | 81,00 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,00 | Blocos de Ø 0,10 a 0,40 m. rocha aflorada |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Blocos/rocha aflorada |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-184 |
| 10/07/2002 |  | Seco | 0,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.100 | 310.800 | 10/07/2002 | 10/07/2002 |
| COTA | 108,00 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,00 | Blocos de Ø 0,10 a 0,40 m. rocha aflorada |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Blocos/rocha aflorada |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-185 |
| 10/07/2002 |  | Seco | 0,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.100 | 310.600 | 12/07/2002 | 12/07/2002 |
| COTA | 115,00 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,00 | Blocos de Ø 0,10 a 0,60 m. rocha aflorada |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Blocos/rocha aflorada |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-186 |
| 12/07/2002 |  | Seco | 0,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.000 | 310.900 | 10/07/2002 | 10/07/2002 |
| COTA | 111,00 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,00 | Blocos de Ø 0,30 a 0,50 m. rocha aflorada |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Blocos/rocha aflorada |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-187 |
| 10/07/2002 |  | Seco | 0,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.000 | 310.700 | 10/07/2002 | 10/07/2002 |
| COTA | 121,00 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,00 | Blocos de Ø 0,30 a 0,70 m. rocha aflorada |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Blocos/rocha aflorada |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-188 |
| 10/07/2002 |  | Seco | 0,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.900 | 310.800 | 10/07/2002 | 10/07/2002 |
| COTA | 135,00 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,00 | Blocos de Ø 0,30 a 2,00 m. rocha aflorada |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Blocos/rocha aflorada |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-189 |
| 10/07/2002 |  | Seco | 0,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.900 | 310.600 | 10/07/2002 | 10/07/2002 |
| COTA | 97,50 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,00 | Blocos/rocha aflorada |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Blocos/rocha aflorada |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-190 |
| 10/07/2002 |  | Seco | 0,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.800 | 310.900 | 10/07/2002 | 10/07/2002 |
| COTA | 122,50 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,00 | Blocos de Ø 0,30 m a 0,70 m/rocha aflorada |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Blocos/rocha aflorada |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-191 |
| 10/07/2002 |  | Seco | 0,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.800 | 310.700 | 10/07/2002 | 10/07/2002 |
| COTA | 101,50 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,00 | Blocos de Ø 0,30 m a 0,70 m/rocha aflorada |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Blocos/rocha aflorada |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-192 |
| 10/07/2002 |  | Seco | 0,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.700 | 310.800 | 10/07/2002 | 10/07/2002 |
| COTA | 105,50 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,00 | Laterita com cascalho grosso arredondado |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Laterita com cascalho grosso |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-193 |
| 10/07/2002 |  | Seco | 0,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.700 | 310.600 | 10/07/2002 | 10/07/2002 |
| COTA | 100,00 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,10 | Argila arenosa (areia fina), plástica, marrom com grânulos de laterita |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Laterita |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-194 |
| 10/07/2002 |  | Seco | 0,10 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.600 | 310.900 | 10/07/2002 | 10/07/2002 |
| COTA | 99,00 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,00 | Blocos de Ø de 0,30 a 0,50 m |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Blocos |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-195 |
| 10/07/2002 |  | Seco | 0,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.967.600 | 310.700 | 10/07/2002 | 10/07/2002 |
| COTA | 99,00 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,00 | Grânulos de laterita |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Grânulos de laterita |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-196 |
| 10/07/2002 |  | Seco | 0,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.200 | 311.100 | 21/08/2002 | 21/08/2002 |
| COTA | 78,280 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Areia fina pouco siltosa, amarela, com manchas cinza | Colúvio |
| 1,00 | 2,30 | Silte arenoso (areia fina), amarelo e cinza, plástico, com grânulos submilimétricos a milimétricos de quartzo disseminados na matriz silto-arenosa | Colúvio Aluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável |
| OBSERVAÇÃO: Grânulos miúdos e cascalhos finos de quartzo |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-197 |
| 21/08/2002 |  | Seco | 2,30 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.400 | 311.100 | 21/08/2002 | 21/08/2002 |
| COTA | 80,970 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Areia fina a muito fina, vermelha | Colúvio |
| 2,40 | 4,80 | Areia fina, fofa, amarelada | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Atingiu NA aos 4,50 m |
| OBSERVAÇÃO: Não recuperou |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-198 |
| 21/08/2002 |  | 4,50 | 4,80 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.600 | 311.100 | 21/08/2002 | 21/08/2002 |
| COTA | 78,160 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Areia fina pouco siltosa, amarela | Colúvio |
| 1,00 | 3,00 | Areia fina siltosa, marrom | Colúvio |
| 3,00 | 3,80 | Silte arenoso (areia fina), plástico, amarelado, com manchas cinza | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE Impenetrável: |
| OBSERVAÇÃO: Topo rochoso |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-199 |
| 21/08/2002 |  | Seco | 3,80 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.968.500 | 311.200 | 22/08/2002 | 22/08/2002 |
| COTA | 78,740 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,70 | Areia fina pouco siltosa, amarela | Colúvio |
| 0,70 | 2,20 | Areia fina marrom com manchas cinza clara | Colúvio |
| 2,20 | 5,60 | Areia fina silto-argilosa, pouco plástica, amarelada | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Atingiu NA com 3,50 |
| OBSERVAÇÃO: Não recuperou |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-200 |
| 22/08/2002 |  | 3,50 | 5,60 |  |  |  |  |  |

# Text boxes

NOVEMBRO/2004